| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风衣 | - 1、面料成分：锦纶85（±5)%，氨纶15（±5)%，内里复合50D黑色飘沙，中间高造膜。 2、需符合执行标准：GB/T 22853-2019一等品要求 - 3、技术要求： - (1)甲醛含量/(mg/kg)≤75； - (2)pH值：符合4.0～8.5； - (3)耐水(变色、沾色)≥3,耐酸汗渍(变色、沾色)≥3,耐碱汗渍(变色、沾色)≥3,耐干摩擦≥3； - (4)异味：无； - (5)可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)：禁用； - (6)其他需符合GB 18401-2010标准B类指标基本安全技术要求。 - 4、须提供具有CMA标识的检测报告 | 1 | 件 |
| 2 | 防晒衣 | - 1、成分：锦纶86（±5)%，氨纶14（±5)%。 - 2、产品功能功能：吸湿速干。 - 3、技术要求： - （1）吸湿速干性：浸湿时间≥3级，吸水速率≥3级，渗透面最大浸湿半径≥3级，渗透面液态水扩散速度≥3级； - （2）吸湿速干性：耐干摩擦色牢度≥4，耐水色牢度变色≥4，沾色≥4、耐汗渍色牢度变色≥4，沾色≥4； - （3）异味：无； - （4）可分解致癌芳香胺染料：禁用； - （5）pH值：符合4.0～8.5； - （6）UPF（紫外线防护系数）≥50+，且UVA透过率小于5%； - （7）其他需符合GB 18401-2010标准B类指标及GB/T 18830-2009基本安全技术要求。 | 1 | 件 |
| 3 | 领奖服 | - 面料成分：锦纶75（±5)%，氨纶25（±5)%。 - 需符合执行标准：GB/T 22853-2019一等品要求。 3、技术要求： （1）耐皂洗色牢度／级 变色≥4沾色≥3-4，耐摩擦色牢度／级干摩≥3-4湿摩（成人）≥3（深色2-3）湿摩（儿童）≥3，耐汗渍色牢度／级变色≥3-4 沾色≥3-４，耐水色牢度／级变色≥3-4 沾色≥3-4，耐光色牢度／级深色≥4 浅色≥3，耐光、汗复合色牢度（碱性）／级≥3-4，拼接互染色牢度／级沾色≥4。 （2）异味：无； （3）可分解致癌芳香胺染料：禁用； （4）甲醛含量≤20mg/kg； （5）pH值：符合4.0～8.5； （6）需符合GB 18401-2010标准B类指标基本安全技术要求； 4、须提供具有CMA标识的检测报告 | 1 | 套 |
| 4 | 翻领短袖T恤 | - 1、面料成分：锦纶80（±5)%，氨纶20（±5)%。 - 2、需符合执行标准：GB/T 22853-2019一等品要求。 - 3、技术要求： - （1）耐水色牢度变色≥4，沾色≥3-4、耐汗渍色牢度变色≥4，沾色≥3-4、耐干摩擦色牢度≥3-4； - （2）异味：无； - （3）可分解致癌芳香胺染料：禁用； - （4）甲醛含量≤20mg/kg； - （5）pH值：符合4.0～8.5； - （6）需符合GB 18401-2010标准B类指标基本安全技术要求。 - 4、须提供具有CMA标识的检测报告 | 2 | 件 |
| 5 | 圆领短袖T恤 | - 款式1： - 面料成分：棉95（±5)%，氨纶5（±5)%。 - 2、需符合执行标准：GB/T 22853-2019一等品要求。 - 3、技术要求： - （1）耐水色牢度变色≥4，沾色≥3-4、耐汗渍色牢度变色≥4，沾色≥3-4、耐干摩擦色牢度≥3-4； - （2）异味：无； - （3）可分解致癌芳香胺染料：禁用； - （4）甲醛含量≤20mg/kg； - （5）pH值：符合4.0～8.5； - （6）需符合GB 18401-2010标准B类指标基本安全技术要求。 - 款式2： - 面料成分：聚酯纤维100%。 - 2、需符合执行标准：GB/T 22853-2019一等品要求。 - 3、技术要求： - （1）耐水色牢度变色≥4，沾色≥3-4、耐汗渍色牢度变色≥4，沾色≥3-4、耐干摩擦色牢度≥3-4； - （2）异味：无； - （3）可分解致癌芳香胺染料：禁用； - （4）甲醛含量≤20mg/kg； - （5）pH值：符合4.0～8.5； - （6）需符合GB 18401-2010标准B类指标基本安全技术要求。 - 4、须提供具有CMA标识的检测报告 | 2 | 件 |
| 6 | 运动短裤 | - 1、面料成分：86（±5)%聚酯纤维，14（±5)%氨纶。 - 2、特点：速干排湿。 - 3、需符合执行标准：GB/T 22853-2019一等品要求。 - 4、技术要求： - （1）耐水色牢度变色≥4，沾色≥3-4、耐汗渍色牢度变色≥4，沾色≥3-4、耐干摩擦色牢度≥3-4； - （2）异味：无； - （3）可分解致癌芳香胺染料：禁用； - （4）甲醛含量≤20mg/kg； - （5）pH值：符合4.0～8.5； - （6）需符合GB 18401-2010标准B类指标基本安全技术要求。 - 5、须提供具有CMA标识的检测报告 | 2 | 件 |
| 7 | 运动鞋 | 1、材质：鞋底采用织物/橡塑材料。 2、底料：eva材料。 3、甲醛含量:≤75mg/kg。 4、可分解致癌芳香胺染料:禁用。 5、款式：包裹性好，透气性好。 6、需符合GB/T 36975-2018要求。 | 1 | 双 |
| 8 | 拖鞋 | 1、鞋底采用EVA材料，一体成型。 2、功能：轻便、防滑、漏水速干。 3、设计：整体设计简洁。 4、需符合GB/T 36975-2018要求。 | 1 | 双 |
| 9 | 运动袜 | 1、面料成分：棉80（±5)%，橡筋15（±5)%，尼龙5（±3)%。 2、技术要求： (1)甲醛含量/(mg/kg)≤75； (2)pH值：符合4.0～8.5； (3)异味：无； (4)可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)：禁用； (5)耐水色牢度／级 变色≥3-4沾色≥3，耐汗色牢度／级变色≥3-4沾色≥3，耐摩擦色牢度／级 干摩≥3-4湿摩≥3（深色2-3），耐皂色牢度／级 变色≥3-4沾色≥3-4。 (6)拉伸弹性回复率/%横向≥70。 3、尺码范围：均码。 4、颜色：黑/白。 5、功能性：防滑，透气，舒适，防臭吸汗。 6、需符合FZ/T 73011--2013一等品标准。 | 2 | 双 |
| 10 | 运动帽 | - 1、成分：聚酯纤维95%(±5)，氨纶5%(±5)。 - 2、产品执行标准符合：FZ/T82002-2016。 3、规格：50-60CM。 4、技术要求： - (1)甲醛含量/(mg/kg)≤75； - (2)pH值：符合4.0～8.5； - (3)可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)：禁用； - (4)色牢度/级：耐皂洗 变色≥3-4沾色≥3-4，耐干洗变色≥4沾色≥4，耐干摩擦沾色≥3-4，耐湿摩擦沾色（浅色）≥3-4,沾色（深色）≥3，耐光 变色≥4，耐汗渍变色≥3-4沾色≥3-4，耐水变色≥3-4沾色≥3-4，耐唾液变色≥4沾色≥4； - （5）不可拆卸附件抗拉强力符合GB/T33271规定。 | 1 | 顶 |
| 11 | 斜挎包 | - 成分：100%涤纶。 - 规格：≥11寸。 - 产品执行标准符合：QB/T1333-2018。 | 1 | 个 |
| 12 | 双肩背包 | 1、面料成分：100%涤纶。 2、产品执行标准符合：QB/T1333-2018。 3、规格：≥18寸。 4、双肩包主袋拉链为双向拉链，轻便，舒适，适合运动及平常穿着搭配，实用性强，背带可调节。 5、拉链：无掉牙、无错牙、无损坏。 6、包体无开裂；各部件无变形，无断裂、损坏，无开线；固定件、连接件无松动。 | 1 | 个 |
| 13 | 拉杆箱 | - 成分：外壳材质：100%聚丙烯PP材料。 - 规格：≥24寸。 - 功能性：防摔、抗压轴，耐用。 - 拉杆：全铝合金二节式拉杆；轮子：净音式万向轮。 - 拉链：尼龙拉链；。 - 密码锁：TSA007海关密码锁。 - 内里布：150D特多龙内里。 | 1 | 个 |